Приложение №6

Познавательные задачи

- Почему химически чистое железо более стойко против коррозии, чем техническое железо?

- Близ  Дели  высится огромная железная колонна, ставящая в тупик современных учёных, которые не могут определить способ её изготовления, предохраняющий железо от окисления и других атмосферных явлений. Колонна стоит уж 15 веков, и , вероятно простоит ещё больше. Как вы считаете, в чём  её феномен?

- Какой металл целесообразней выбрать для протекторной защиты от коррозии свинцовой оболочки кабеля: цинк, магний или хром? Составьте электронные уравнения анодного и катодного процессов атмосферной коррозии.

- Сияющие золотые купола  православных церквей символизируют пламя свечи – знак обращения души верующего к богу. Каких целей позволяет достичь  золочение куполов? Что в данном  случае важнее – польза золочения, или его красота? Какие физико – химические свойства золота делают возможным золочение?

- Скульптуры из бронзы  создавали ещё  в глубокой древности. В конце 19 века для отливки статуй стали применять чугун. 20 век  вооружил скульпторов нержавеющей сталью и титаном. Какой из перечисленных материалов  в наибольшей степени подвержен коррозии, а какой в наименьшей?

- Почему поверхность  статуи, которая отлита из бронзы, содержащей  даже незначительное количество цинка, со временем покрывается  белыми точками?

- Трещины  в бронзовых статуях  заделывают третником – сплав олова и свинца, или свинцом. Какие свойства этих металлов делают удобным их применение  в реставрационных целях? Почему их использование  нельзя считать  идеальным способом  реставрации бронзы?