Материал к уроку

«Почему сгоревшая спичка изогнута?»

<Рисунок 2>

| Виды термопар | Развиваемое напряжение U при нагревании на 1ºС, мкВ |
| --- | --- |
| Серебро – платина | 12 |
| Никель – железо | 34 |
| Медь – манганин | 1,5 |
| Хромель – алюмель | 410 |
| Железо – константан | 53 |

Коэффициент линейного расширения твердого изотропного тела.

| Вещество | a, 10–5 1/oС |
| --- | --- |
| Алмаз | 0,91 |
| Алюминий | 22,9 |
| Висмут | 13,4 |
| Гранит | 8,3 |
| Дерево (вдоль волокон) | 10-20 |
| Дерево (поперек волокон) | 50-60 |
| Золото | 14,5 |
| Кирпичная кладка | 5,5 |
| Медь | 16,7 |
| Олово | 21,3 |
| Свинец | 28,3 |
| Углерод (графит) | 17,9 |
| Чугун | 10-12 |