Приложение 1.

Инструкция к опыту.

Изучение свойств полиэтилена.

1. Изучите физические свойства: органолептически.

2. Отношение к нагреванию: образец полиэтилена нагрейте несильно (при помощи щипцов) над пламенем спиртовки. Наблюдайте постепенное размягчение полимера и затем плавление его. Стеклянной палочкой измените форму размягченного полиэтилена и дайте ему остыть. Попытайтесь изменить форму образца при обычной температуре.

3. Подожгите образец полиэтилена. Обратите внимание, горит ли он вне пламени. Какого цвета пламя?  Образуется ли при этом копоть? Обладают ли продукты горения запахом?

4. В пробирки с бромной водой и раствором перманганата калия поместите гранулы полиэтилена. Наблюдайте, происходит ли изменение окраски растворов. Наблюдайте, действуют ли эти вещества на полимер.

5. Какой вывод можно сделать о химических свойствах полимера на основании проведенных опытов?