Приложение 6.Защитное действие от ионизирующих излучений некоторых материалов и сооружений.

| Материалы | Толщина слоя, ослабляющего излучение наполовину, см |
| --- | --- |
|  | Гамма-излучение | Нейтронное-излучение |
| Бетон | 10 | 12 |
| Вода | 23 | 3 |
| Грунт | 14 | 12 |
| Дерево | 30 | 10 |
| Свинец | 2 | 9 |
| Сталь(броня0 | 3 | 5 |

| Постройка,сооружение | Во сколько раз ослабляет излучение |
| --- | --- |
| Специальные убежища | Практически полностью |
| Деревянный дом | 4-10 |
| Каменный дом | 10-500 |
| Погреба и подвалы деревянных домов | 5-100 |
| Землянки | 200-300 |