Приложение 1

Распознавание волокон

Вам предлагаются образцы, нити или ткани  волокон из следующего перечня: хлопок, шерсть, натуральный шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан. Пользуясь таблицей, создайте экспертную систему распознавания химических веществ.

| Название волокна | Характеристика горения | Отношение к концентрированным кислотам и щелочам |
| --- | --- | --- |
|  |  | HNO3 | H2SO4 | NaOH |
| Хлопок | Быстро сгорает, ощущается запах жженой бумаги | Растворяется, раствор бесцветный | Растворяется | Набухает, но не растворяется |
| Вискозное | То же | Растворяется, раствор бесцветный | Растворяется, раствор красно-коричневый | Растворяется |
| Шерсть и шелк натуральный | Горит, ощущается запах паленого пера | Желтое окрашивание | Разрушается | Растворяется |
| Ацетатное | Горит в пламени, вне его гаснет | Растворяется, раствор бесцветный | Растворяется | Желтеет и растворяется |
| Капрон | Размягчается, плавится. В пламени горит с неприятным запахом | Растворяется, раствор бесцветный | Растворяется, раствор бесцветный | Не растворяется |
| Лавсан | Горит, при нагревании плавится | Не растворяется | Растворяется | Не растворяется |