##### Лабораторная работа

Исследование влияния поверхностно-активных веществ

на прочность твердого тела

Цель работы: исследование влияния поверхностно-активных веществ на прочность твёрдых тела.

Оборудование: установка для измерения предела прочности материала, миллиметровая бумага, набор грузов, линейка ученическая, набор образцов.

Теория работы

Растворение в жидкости различных добавок вызывает изменение поверхностного натяжения. Если сила взаимодействия между молекулами  растворителя больше сил взаимодействия между молекулами растворённого вещества, то молекулы последнего «выталкиваются» в поверхностный слой. Вещества, тонкие плёнки которых на поверхности жидкости или твёрдого тела снижают коэффициент поверхностного натяжения, называют поверхностно-активными веществами, а явление повышенной концентрации молекул этих веществ в поверхностном слое называют адсорбцией. Для воды, например, поверхностно-активным веществом является мыло, для многих металлов – ртуть, для кирпича и мела – вода.

#### Содержание и метод выполнения работы

Установка представляет собой рычажной пресс (см. рис.). Исследуемый образец (кусок мела) 1 помещается на рабочую плиту 2 рычажного пресса, на которую предварительно кладётся кусок картона. Перед проведением измерений рычаг 3 устанавливается горизонтально. Площадка пресса 4 закрепляется на рабочем столе струбциной. На конец верхней перекладины вешается груз 5 общей массой M до тех пор, пока исследуемый кусок мела не разрушится.

Для расчёта предела прочности материала запишем правило моментов силы относительно точки О:

F∙l1=Fт1∙l+Fт2∙∙2∙l,

F∙l1= Fт1∙l+2∙l∙M∙g,

где Fт1-сила тяжести, действующая на рычаг 3 (19.4 Н), l – расстояние от точки О до середины перекладины (51 см), M – масса подвешенного груза. Учитывая, что механическое напряжение

,

получим

Полученная формула является расчётной для проведенных экспериментов. Таким образом, для вычисления механического напряжения в ходе эксперимента необходимо измерить величины M, S, l1.

#### Порядок выполнения работы

#### Определите площадь грани образца, начертив на миллиметровой бумаге контур одной из граней, перпендикулярных сжатию.

- Поместите образец на рабочую плиту рычажного пресса. На конец верхней перекладины подвешивайте грузы до тех пор, пока исследуемый кусок не разрушится.

- Проведите эксперимент 5 раз и заполните таблицу.

| № | l1, см | S, см2 | M, кг | σ ×104,Н/м2 | σср, Н/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

- Повторите эксперимент 5 раз для образцов мела, предварительно опущенных в воду на 2-3 с,  и заполните аналогичную таблицу.

- Проанализируйте полученные результаты и сформулируйте вывод о влиянии ПАВ на прочность мела.

#### Контрольные вопросы

- Что называется пределом прочности материала?

- Что такое поверхностное натяжение?

- Какие вещества называются поверхностно-активными?

- Что такое явление адсорбции?

- Каково практическое применение полученного в результате эксперимента вывода?

- Объясните с точки зрения молекулярно-кинетической теории снижение предела прочности мокрого мела.

# Text boxes

Рис. Схема экспериментальной установки для определения

предела прочности мела.