Приложение №4

Инструктивная карточка

Цель эксперимента:

опытным путём выяснить, как и с какой скоростью  осуществляется процесс коррозии при контакте двух металлов в различных средах

Оборудование:

6 пробирок, штатив для пробирок; растворы  NaCl, НCl, дистиллированная вода, железный гвоздь в контакте с медной проволокой (2 штуки), железный гвоздь в контакте с оловянной проволокой (2 штуки), железный гвоздь в контакте с алюминиевой проволокой (2 штуки), железный гвоздь.

Ход эксперимента:

Установить пустые пробирки в штативе. Поместить в каждую пробирку заранее предложенные заготовки в том порядке, в котором они расположены в схеме отчёта по эксперименту. В каждую пробирку залить тот электролит, который указан в схеме отчёта по эксперименту. Оставить на  15 минут некоторое время.

Записать результаты эксперимента в отчёт.