Королева Марина Владимировна

103-006-477

| Толщина металла, мм | Диаметр электрода, мм |
| --- | --- |
| до 3,0 | 2,0; 2,5; 3,0 |
| от 3,0 до 6,0 | 3,0; 3,25; 4,0 |
| от 6,0 до 10,0 | 4,0; 5,0 |

Режимы сварки

I св= 100 А

| Вид соединения | Диаметр электродов мм | Сварочный ток, А |
| --- | --- | --- |
|  |  | Положение |
|  |  | Нижнее | Вертик. | Потол. |
| Тавр. | 3 | 90-120 | 80-110 | 70-100 |
| Стык. | 3 | 80-110 | 70-100 | 60-95 |
| Тавр. | 4 | 140-180 | 130-170 | 120-160 |
| Стык. | 4 | 130-170 | 120-160 | 110-160 |
| Тавр. | 5 | 190-220 | 180-210 | 170-200 |
| Стык. | 5 | 180-210 | 170-200 | 160-190 |
| Тавр. | 6 | 240-280 | 230-270 | 220-260 |
| Стык. | 6 | 220-260 | 210-250 | 200-240 |