Главатских  № 247-464-708

Приложение 5

Опорный конспект

тема «Выполнение простого оштукатуривания»

1. Штукатурка необходима для того, чтобы утеплить здание, улучшить звукоизоляцию, обеспечить полную или частичную несгораемость здания и предохранить его деревянные части от гниения.

2. Виды монолитной штукатурки

3. Рабочее место - это зона, оснащенная необходимыми техническими средствами, в которой осуществляется трудовая деятельность.

4. Организацией рабочего места называется система мероприятий по оснащению рабочего места средствами и предметами труда и их размещению в определенном порядке.

5. Простое оштукатуривание кирпичных поверхностей

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

| № п/п | Операции | Контрольно-измерительный инструмент | Рабочий инструмент | Технологический процесс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка поверхности, провешивание | отвес, уровень | штукатурный молоток, металлическая щетка, мочальная кисть, зубило | Швы в кирпичных стенах равномерно высекают на глубину 10-15 мм, очищают металлической щеткой. Затем очищают стену от грязи и пыли, смачивают водой. Провешивают на высоту 10 м – отклонения не более 20 мм, на всю высоту здания не более 30 мм. |
| 2 | Нанесение обрызга |  | мастерок, ковш | Обрызг наносят на поверхность стены мастерком порциями. Толщина намета 3-5 мм, обрызг не разравнивают. Густота погружения конуса 8-12 см. |
| 3 | Нанесение грунта | правило | мастерок, ковш | Грунт наносят способом набрасывания или намазывания. Грунт выравнивает поверхность. Толщина слоя 5-7 мм, густота погружения конуса 7-9 см. |
| 4 | Разравнивание грунта | правило | полутерок | Грунт выравнивают снизу вверх зигзагообразными движениями вертикально слева направо. Контролируют правилом. |
| 5 | Затирка поверхности |  | терка | Затирают вкруговую против часовой стрелки (для уплотнения штукатурного слоя). |

# Text boxes

Монолитная штукатурка

простая

(под сокол)

улучшенная

(под правило)

высококачественная

(по маякам или                                                                   «в чистый вес»)