Задача на смеси

Сплав алюминия и цинка массой m растворили в избытке соляной кислоты. При этом водород объемом V (н.у.).

Определить массовые доли металлов в сплаве,

Инструкция по проведению эксперимента

Вам предстоит выполнить следующие операции:

1. Взвесьте кусочек Аl - Zn. Таким образом вы определите значение m.

2. Приготовьте прибор для собирания водорода. Собирать водород предстоит    методом     вытеснения    воды.     Налейте     немного     воды    в кристаллизатор и заполните водой мерный цилиндр так, чтобы в нем не было воздуха. Переверните цилиндр, предварительно закрыв входное отверстие бумагой, и поместите его в кристаллизатор с водой.

3. Поместите навеску в пробирку, прилейте 3-4 см3 концентрированной соляной кислоты, закройте пробирку газоотводной трубкой,

4. Подождите некоторое время, пока из пробирки не выйдет воздух, затем конец газоотводной трубки подведите под водой в цилиндр.

5. Дождитесь окончания реакции, измерьте объем водорода в цилиндре. Вы получите значение V. Внимание! Не забудьте перевести мл в л.

6. Для решения химической задачи  вам  необходимо написать уравнения реакции с соляной кислотой и алюминия с соляной кислотой, расставить коэффициенты.

Справочные данные:

m=νM;   V=νVM

M(Al)=27 г/моль

M(Zn)=65 г/моль

VM=22,4 л/моль

ώ=mчасти/mцелого