Инструкционная карта.

Дефекты кордов.

|  | дефекты | Причины брака | Меры предупреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оголение | Неравномерная подача резиновой смеси, неудовлетворительная работа питателя -каландра, использование жестких или холодных рез, смесей. | Следить за регулярной подачей резиновой смеси питателем каландра, тщательное перемешивание резиновой смеси на разогревательных вальцах для равномерного разогрева, не допускать использования жестких смесей. |
| 2 | Разряжение | Рваный уток, неудовлетворительная работа ШЦУ, свободная нить на корде. | Отрегулировать работу ШЦУ, использовать качественные корда. |
| 3 | Кромка | Рваная кромка с линии термообработки, правописание на термообработанных кордах. | Использование качественных кордов при обрезинивании. |
| 4 | Горелая | Несоблюдение температурного режима на каландре, плохое охлаждение вальцов, нарушение режима разогрева резиновой смеси по времени, по величине загрузки, низкое качество резиновой смеси. | Соблюдать температурный режим вальцевания и каландрования, следить за временем разогрева и величиной загрузки, использовать качественные резиновые смеси. |
| 5 | Недопрессовка | Несоблюдение температурного режима на каландре, низкое натяжение полотна перед каландром, повышенная влажность корда, неправильный перекос валков, сброс давления на гидроподушках при прохождении стыка. | Соблюдать температурный режим на каландре, регулировать натяжение полотна, не использовать влажные корда, следить за правильностью перекоса валков. |
| 6 | Складки | Перекос полотна из-за неисправности компенсатора, перекос направляющего лотка, износ бобин, износ тормозных колодок, не перемотанная прокладка, небрежная заправка корда в рулон. | Следить за исправностью компенсатора, направляющего лотка, износом бобин, тормозных колодок, использовать перемотанную прокладку, не допускать небрежной заправки корда в рулон. |
| 7 | Налипы пропиточного состава | Плохое перемешивание пропиточного состава, остановы на линии термообработки, грязные ролики на линии термообработки, грязная пропиточная ванна. | Следить за перемешиванием пропиточного состава, не допускать остановы на линии пропитки, производить чистку роликов в пропиточной ванне. |
| 8 | Рубка | Провисание корда, нарушение синхронности скорости валков каландра, торможение валка каландра, неудовлетворительная работа натяжного ролика. | Не допускать провисания корда, не допускать нарушения синхронности скорости валков каландра, следить за работой натяжного ролика. |
| 9 | Залип по кромке | Неудовлетворительная работа центровки, использование не перемотанной прокладки, неудовлетворительное состояние прокладочного полотна. | Отрегулировать работу центровки, использовать перемотанную прокладку в хорошем состоянии. |
| 10 | Переплетение | Неравномерное натяжение кордного полотна, перекос валков, чрезмерная прессовка корда, завышенная фрикция валков каландра. | Контролировать равномерность натяжения кордного полотна и перекос валков. Не допускать чрезмерной прессовки корда и завышенной фрикции. |
| 11 | Отклонение по толщине | Неравномерная скорость, частые остановы линии, нерегулярное питание каландра резиновой смесью, перекос зазора между валками каландра. | Поддерживать равномерную скорость, не допускать частых остановов линии, следить за регулярностью питания каландра резиновой смесью и перекосом зазора между валками каландра. |