###### Приложение №3

###### Лабораторная работа (инструкция)

###### Изучение свойств лавсана и капрона

Цель: изучить свойства капрона и лавсана и научиться распознавать эти волокна

1.Поместите в 4 пробирки немного капронового волокна. В первую пробирку прилейте азотную кислоту (р = 1,4 г/см3), во вторую – серную кислоту(р = 1,84, г/см3), в третью – раствор гидроксида натрия, в четвертую – ацетон. Через 10 мин содержимое пробирок перемешайте стеклянной палочкой.

2.Тигельными щипцами внесите образец капронового волокна в пламя спиртовки.

3.Поднесите влажную лакмусовую бумажку к выделяющимся газам.

4.Из расплава волокна стеклянной палочкой  попытайтесь вытянуть нить.

Задания для самостоятельных выводов.

1.Как можно определить капрон по продуктам термического разложения?

2. Как влияют на капрон вещества 1-й, 2-й,3-й, 4-й  пробирках ?

5. Тигельными щипцами внесите образец лавсана в пламя спиртовки.

6. Поместите в 2 пробирки волокна лавсана. В 1-ю прилейте HNO3, а 2-ю нагрейте.

Задание:  Как можно отличить волокно лавсан от капрона?