Приложение 1.

Виды коррозии.

Коррозия — от латинского corrodere — разъедать. Коррозия-это разрушение металлических конструкций под воздействием окружающей среды. В процессе коррозии металлы снова переходят в состояние химических соединений, подобных тем, в которых они содержаться в рудах.  По характеру взаимодействия веществ (металла) и среды коррозию принято делить на химическую и электрохимическую. В обоих случаях протекает окислительно-восстановительная реакция, в ходе которой металл окисляется, а присутствующий в агрессивной среде окислитель восстанавливается. Но при химической коррозии электроны переходят от металла к окислителю непосредственно, а при электрохимической коррозии окислительно-восстановительная реакция разбивается на полуреакции окисления и восстановления и электроны переходят по металлу от восстановителя к окислителю.

Химическая коррозия протекает в средах, не проводящих электрический ток (в газах, нефти), при высоких температурах, когда невозможна конденсация водяного пара. Ей подвергаются арматура печей, детали двигателей внутреннего сгорания, лопатки газовых турбин, аппаратура химической отрасли промышленности. Чаще всего коррозии подвергаются изделия из железа. Особенно сильно корродирует металл во влажном воздухе и воде. Упрощенно этот химический процесс можно выразить с помощью следующего уравнения реакции:

4Fe + 3O2 + 6H2O = 4Fe(OH)3

К электрохимической коррозии относятся все случаи коррозии в присутствии влаги. Электрохимическая коррозия распространена значительно шире, чем химическая. Ей подвергаются подводные части судов в морской и пресной воде, паровые котлы, металлические сооружения и конструкции под водой и в атмосфере, проложенные в грунте трубопроводы, оболочки кабелей и др. Электрохимическая коррозия протекает при контакте двух металлов различной активности в среде электролита. При этом образуется гальваническая пара. Электроны переходят от более активного металла к менее активному, и более активный металл разрушается.

Рассмотрим электрохимическую коррозию железа, находящегося в контакте с медью.

Известно, что в природной воде присутствуют ионы H+, OH-, HCO3-, Cl- . Электроны от более активного металла, железа, переходят в менее активный металл- медь, т.е. медь становиться катодом, а железо- анодом.  Этот электрохимический процесс можно представить так:

А (+) на железе                   К (-) на меди

Fe0-2e( Fe2+                        2H++2e(H2