Результаты опытов в таблицах

Взаимодействие железа с соляной кислотой без ингибитора                                Таблица 1

| Время в мин. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем Н2 в мл | 15 | 22,5 | 28 | 34 | 37,5 | 41 | 44 | 47,5 | 49 |

Взаимодействие железа с соляной кислотой (ингибитор – формалин)                  Таблица 2

| Время в мин. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем Н2 в мл | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |

А=49мл/5,5мл=9

Взаимодействие железа с соляной кислотой (ингибитор – анилин)                        Таблица 3

| Время в мин. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем Н2 в мл | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |

А=49мл/10мл=4,9

Взаимодействие железа с соляной кислотой (ингибитор – крахмал)                       Таблица 4

| Время в мин. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем Н2 в мл | 8 | 13 | 17 | 21 | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 |

А=49мл/33мл=1,5

Лабиринт «Коррозия»  (Приложение 1)

| Старт Коррозия – это не окислительно - восстановительный процесс | да | Термин «ржавление» справедлив только для железа | нет | Наибольший вред приносит химическая коррозия | да | Более активный металл становится катодом | нет | Железо активнее цинка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нет | да |  |  | нет | да | нет | нет | да |
| Железо – самый востребованный металл в народном хозяйстве | да | При электрохимической коррозии образуется гальваническая пара | да | Технически чистое железо однородно | да | Кислородная деполяризация это восстановление H+ на катоде | да | При коррозии металл является окислителем |
| нет | нет | нет | нет |  | нет |  | нет | да |
| Химическая коррозия происходит в среде неэлектролита | нет | Анод – положительно заряженный электрод | да | Чем дальше металлы друг от друга в ряду напряжений, тем скорость коррозии ниже | нет | Железо ржавеет только в присутствии воды и кислорода | да | Основная составная часть ржавчины Fe2O3 · nH2O |
| да | нет да | да | да | нет |  | нет | нет | да |
| При уменьшении t0 коррозия усиливается | нет | Газовая коррозия происходит в среде сухого газа | да | На катоде происходит процесс окисления | да | При электрохимической коррозии возникает электрический ток |  | Финиш С победой! |