ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА

Упражнение 1. Гибка в тисках.

| Порядок выполнения | Инструктивные указания и пояснения | Порядок выполнения | Инструктивные указания и пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Изогнуть полосу под прямым углом и двойным изгибом с применением оправок. ( Рис.1) | Отметить чертилкой место изгиба. Закрепить полосу в тисках так, чтобы разметочная риска была обращена к подвижной губке тисков и выступала над ней на 0,5 мм. Ударами молотка, направленными к неподвижной губке, изогнуть полосу под прямым углом. Следить, чтобы на детали не было вмятин. При необходимости применять молоток со вставкой из мягкого металла. | 3.Изогнуть полосу в кольцо. ( Рис2) | Выбрать оправку-стержень, точно соответствующий внутреннему диаметру кольца .Изогнуть полосу в кольцо в последовательности, указанной на рисунке. При первом закреплении следить, чтобы заготовка выступала над губками примерно на четверть длины загиба. При втором закреплении оправка должна быть установлена строго по уровню губок тисков и параллельно им. При третьей перестановке ребро заготовки должно быть точно совмещено с задней губкой тисков без перекоса. При изгибании заготовки удары распределять равномерно по всей изгибаемой ее части. |
|  | Изогнуть полосу под прямым углом. Отметить место второго изгиба. Закрепить полосу в тиски вместе с оправкой так, чтобы риска разметки была обращена в сторону загиба и выступала над ребром оправки на 0,5 мм. Изогнуть полосу до полного прилегания ее к грани оправки. |  |  |

Дневник учета бригады

Оценочный лист

| Ф.И. учащегося | Наименование выполняемой работы | Оценка бригадира | Коррекция мастера п/о | ТБ учащегося |
| --- | --- | --- | --- | --- |