| Типы кристаллических решёток. | Молекулярная. | Атомная. | Ионная. | Металли- ческая. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Частицы в узлах решётки. | Молекулы, состоящие из атомов. | Атомы. | Заряженные частицы – катионы и анионы. | Катион-атомы. |
| Связи между узлами. | Прочные ковалентные связи внутри молекул и слабые между молекулами. | Прочные ковалентные связи. Весь кристалл – единая молекула. | Прочное электростатическое притяжение, одинаковое во всех направлениях. | Прочные, объединяющие все частицы в единое целое. |
| Примеры веществ. | Вещества в жидком или газообразном состоянии. H2O; O2 ;CO2 . | Кристаллы -алмаз; кварц; кремний. | Соли – NaCl; CaCl2 ;CaCO3 и др. Щёлочи – NaOH. | Металлы и их сплавы. |
| Физические свойства. | Непрочность; летучесть; растворимость; легкоплавкость; электропроводность. | Твёрдость; тугоплавкость; нераствори -мость; хрупкость. | Прочность; тугоплавкость; твёрдость; электропроводность, возможность растворения. | Прочность; металлический блеск; тепло- и электропроводность; пластичность; ковкость. |