Приложение 3

В народе говорят: «Каково волокно, таково и полотно». Как вы понимаете это выражение?

(Вид волокна определяет свойства ткани)

Чтобы не ошибиться при выборе ткани для изготовления какого-либо изделия, необходимо правильно определять свойства, которыми она обладает.

Одна из самых простых классификаций свойств тканей:

Свойства тканей

| Технологические |
| --- |
| Скольжение | Усадка | Осыпаемость |

| Гигиенические |
| --- |
| Гигроскопичность | Теплозащитность | Воздухопроницаемость | Пылеёмкость |
| Механические |
| Прочность | Сминаемость | Драпируемость | Износостойкость |

Механические свойства определяют отношение материала к воздействию на него внешних сил

Прочность – способность ткани противостоять разрыву. Одно из важных свойств, влияющих на качество ткани. Зависит от прочности волокон, структуры пряжи и ткани.

Сминаемость – способность ткани во время сжатия и давления на неё образовывать мелкие морщины и складки. Зависит от свойств волокон, плотности ткани и характера её отделки.

Драпируемость – способность ткани в подвешенном состоянии образовывать мягкие округлые складки. Зависит от мягкости волокон.

Износостойкость – способность ткани противостоять воздействию трения. Сжатия, температуры, солнца, стирки. Зависит от прочности волокон.

Гигиенические свойства – это свойства направленные на сохранения здоровья человека.

Гигроскопичность – способность ткани впитывать влагу.

Теплозащитность – способность ткани сохранять тепло человеческого тела.

Пылеёмкость – способность ткани удерживать пыль и другие загрязнения.

Технологические свойства – это свойства, которые проявляются в процессе изготовления изделия, начиная от раскроя и заканчивая окончательной обработкой.

Усадка – способность ткани уменьшаться в размере под действием тепла и влаги.

Осыпаемость – это выпадение нитей по открытым срезам ткани. Зависит от вида пряжи, от вида переплетения, от плотности переплетения.

Скольжение – подвижность одного слоя ткани относительно другого.