Приложение 4

Лабораторная  работа

Экспертиза тканей из натуральных волокон

Материалы и инструменты: лоскуты тканей из натуральных волокон размером 15*20 см., ножницы, ручная игла, линейка, утюг, гладильная доска, проутюжельник.

- Определите драпируемость образца из льняной ткани:

а) верхний срез лоскута по длине соберите на нитку;

б) внимательно рассмотрите образовавшиеся складки. Жесткие, плохо драпирующиеся ткани образуют крупные, торчащие складки. Мягкие, хорошо драпирующиеся ткани дают глубокие частые складки.

- Определите усадку образца хлопчатобумажной ткани:

а) измерьте ширину и длину лоскута, полученные данные зафиксируйте в тетради;

б) приутюжьте ткань через влажный проутюжельник (легкая хлопчатобумажная ткань);

в) снова измерьте ширину и длину лоскута;

г) сравните полученные данные с первоначальными данными. Если между ними возникает разница усадка значительная.

- Определите осыпаемость образцов из шелковой и хлопчатобумажной ткани:

а) вырежьте из лоскутов испытуемых тканей образцы размером 3*5 см.;

б) ручной иглой выньте из каждого образца одну нить, две нити вместе, три вместе и так далее. Ткань считается легкоосыпающейся, если легко вынимаются пять нитей вместе. Если вынимаются три-четыре нити, то ткань средней осыпаемости, а если с трудом одна – две нити – ткань неосыпаемая.

Оформите свои наблюдения в таблице «Сравнительная характеристика тканей из натуральных волокон».

Сравнительная характеристика тканей из натуральных волокон

| Название свойств тканей | Характеристика свойства тканей |
| --- | --- |
|  | Из хлопка | Из льна | Из шерсти | Из шёлка |
| Прочность | Меньше, чем у льняных тканей | Высокая | Меньше, чем у хлопчатобумажных тканей (зависит от тонины) | Высокая |
| Драпируемость | Средняя | ? | Средняя (зависит от тонины) | Высокая |
| Сминаемость | Средняя | Высокая | Низкая (зависти от тонины) | Низкая |
| Гигроскопичность | Высокая | Выше, чем у хлопчатобумажных тканей | Средняя | Высокая |
| Теплозащитность | Средняя | Низкая | Высокая | Средняя |
| Пылеёмкость | Средняя | Низкая | Высокая | Низкая |
| Усадка | ? | Значительная | Значительная | Значительная |
| Осыпаемость | ? | Средняя | Средняя | ? |