| затканные пучки утка, полученные из-за слета со шпульки (початка) слабо намотанной уточной нити в виде петель | отсутствие одной или нескольких основных нитей на большем или меньшем протяжении, что возникает вследствие обрыва нитей основы |
| --- | --- |
| одновременный обрыв нескольких нитей и заработка их концов в структуру ткани, вследствие чего в этом месте получается неправильное строение ткани | отсутствие уточной нити по всей ширине ткани или только на отдельной ее части, что возникает вследствие обрыва нитей утка в процессе ткачества |
| нити основы в отдельных местах не переплетаются с нитями утка и выступают на поверхности ткани | наличие по утку разряженных полос вследствие уменьшения плотности нитей из-за неправильной работы ткацкого станка |
| нити утка на коротких участках не переплетаются с основными, а выступают в виде скобочек с лицевой или изнаночной стороны ткани | отверстия разных размеров, возникающие от неправильной работы станка |
| петли, образующиеся из сильно скрученного утка, которые могут быть заработаны внутрь полотна или же выступать на поверхности | дефект, образующийся от излишней смазки станка |
| СЛЕТ УТКА затканные пучки утка, полученные из-за слета со шпульки (початка) слабо намотанной уточной нити в виде петель | БЛИЗНА отсутствие одной или нескольких основных нитей на большем или меньшем протяжении, что возникает вследствие обрыва нитей основы |
| ПОДПЛЕТИНА одновременный обрыв нескольких нитей и заработка их концов в структуру ткани, вследствие чего в этом месте получается неправильное строение ткани | ПРОЛЕТ отсутствие уточной нити по всей ширине ткани или только на отдельной ее части, что возникает вследствие обрыва нитей утка в процессе ткачества |
| НЕДОРАБОТКА НИТЕЙ нити основы в отдельных местах не переплетаются с нитями утка и выступают на поверхности ткани | НЕДОСЕКА наличие по утку разряженных полос вследствие уменьшения плотности нитей из-за неправильной работы ткацкого станка |
| ПОДНЫРКИ нити утка на коротких участках не переплетаются с основными, а выступают в виде скобочек с лицевой или изнаночной стороны ткани | ДЫРА, ПРОБОИНА отверстия разных размеров, возникающие от неправильной работы станка |
| УТОЧНЫЕ ПЕТЛИ, СКРУТИНЫ петли, образующиеся из сильно скрученного утка, которые могут быть заработаны внутрь полотна или же выступать на поверхности | ЗАГРЯЗНЕНИЯ, МАСЛЯННЫЕ ПЯТНА дефект, образующийся от излишней смазки станка |

Рекомендации по применению данного задания

Такой метод активизации как обучающее лото применяется на стадии актуализации имеющихся опорных знаний обучающихся. Этот метод отличается новизной, наглядностью, быстротой оценки выполняемой работы, способствует самостоятельной активности учащихся. В данном приложении №3 предложено лото по теме «Дефекты ткачества». Правильно заставленные карточки с названиями дефектов в соответствии с их изображением в виде фото на основном листе, образуют полное и правильное изображение рисунка на обратной стороне (то есть рисунок исторического костюма). Любой неправильный ответ нарушает целостность картины, указывая тем самым на ошибку. В результате такой проверки знаний материал лучше запоминается, происходят параллельные знакомства с предметом «История костюма», то есть наблюдается четкая межпредметная связь. Причем, в зависимости от ситуации и отведенного времени работа с лото может осуществляться в паре (сильный и слабый ученик) и индивидуально.