ВАЖНЕЙШИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛИ  КАУЧУКОВ

| Название каучука | Формула каучука | Мономер | Свойства | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бутадиеновый (СКБ) | (-СН2-СН=СН-СН2-)n нерегулярное строение | бутадиен – 1,3 СН2=СН-СН=СН2 | уступает натуральному по эластичности и износостойкости | производство кабеля, обуви, бытовых резиновых изделий |
| Дивиниловый (СКД) | (-СН2-СН=СН-СН2-)n стереорегулярное строение | бутадиен – 1,3 СН2=СН-СН=СН2 | превосходит натуральный по износостойкости, но уступает по эластичности | производство шин, бытовых резиновых изделий |
| Изопреновый (СКИ) | -Н2С СН2- С=С Н3С Н n стереорегулярное строение | изопрен 2-метилбутадиен-1,3 СН2=С-СН=СН2 СН3 | превосходит натуральный по износостойкости и эластичности | производство шин |
| Бутадиен-стирольный (СКС) | -СН2-СН=СН-СН2-СН-СН2- С6Н5 | бутадиен – 1,3 СН2=СН-СН=СН2 и стирол СН=СН2 С6Н5 | уступает натуральному по эластичности, высокая водо- и газонепрони-цаемость | производство транспортер-ных лент |
| Хлоропреновый | -СН2-С=СН-СН2- Сl n | хлоропрен 2-хлорбутадиен-1,3 СН2=С-СН=СН2 Cl | масло- и бензостойкий, термостабильн-ый | производство труб для перекачки нефти |
| Силиконовый | R -Si-O- R n | кремнийорганические соединения R-Si-R O | высокая термостабиль-ность | химическая промышлен-ность, авиа-ционная и космическая техника |
| Полиурета-новый | (-O-R-O-CO-NH-R1-NH-CO-)n | гликоль HO-R-OH диизоцианат CON-R1-NCO | высокая износостойкость, стойкость к окислению | химическая промышлен-ность, авиа-ционная и космическая техника |