Приложение №1

| _№______группы Ф.И.______________________________ |
| --- |
| РАСШИФРУЙТЕ МАРКИРОВКУ СТАЛЕЙ |
| № | Марка стали | Расшифровка |
| 1 | 12ХНЗА |  |
| 2 | 30ХГСА |  |
| 3 | 19ХГН: |  |
| 4 | 15Х25Т |  |
| 5 | 08Х21Н6М2Т |  |
| 6 | 09Х16Н15М3Б |  |

| _№______группы Ф.И.______________________________ |
| --- |
| РАСШИФРУЙТЕ МАРКИРОВКУ СТАЛЕЙ |
| № | Марка стали | Расшифровка |
| 1 | 12ХНЗА |  |
| 2 | 30ХГСА |  |
| 3 | 19ХГН: |  |
| 4 | 15Х25Т |  |
| 5 | 08Х21Н6М2Т |  |
| 6 | 09Х16Н15М3Б |  |

Приложение №2

12ХНЗА– содержание углерода – 0,12%, хрома – 1,0%, никеля – 3,0%, высокого качества;

30ХГСА-содержание углерода – 0,30%, хрома, марганца, кремния по одному проценту, буква "А" обозначает высокое качество;

19ХГН– содержание углерода – 0,19%, хрома, марганца, никеля по одному проценту;
15Х25Т-содержание углерода – 0,15%, хрома – до 25%, титана – до 1%;

08Х21Н6М2Т– содержание углерода – 0,08%, хрома – 21%, никеля – 6%, молибдена – 2%, титана – до 1 процента.

09Х16Н15М3Б– содержание углерода – 0,09%, хрома – 16%, никеля – 15%, молибдена – 3,0%, ниобия – до 1 процента.