Приложение 2

Контрольные вопросы по разделу:  «Материалы для сварки в защитных газах».

Вариант 1.

- Заполните таблицу:

| Название газа | Рабочее давление в баллоне, МПа | Окраска баллона | Состояние газа в баллоне | Активность газа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Двуокись углерода сварочная |  |  |  |  |
| аргон |  |  |  |  |

2. Какая проволока не требует дополнительной газовой защиты?

3. Какими свойствами должны обладать неплавящиеся электроды?

4. Перечислите неплавящиеся электроды.

5. Объясните, запись ЭВИ-3.

6. Для каких металлов применяют смесь аргона с азотом?

7. Почему, при сварке углекислым газом требуется приточно-вытяжная вентиляция?

Вариант 2.

Заполните таблицу 1.

| Марка электрода | Химический состав | Цвет маркировки |
| --- | --- | --- |
| ЭВЧ |  |  |
| ЭВЛ |  |  |
| ЭВИ |  |  |
| ЭВТ |  |  |

2.С какой целью вводят активирующие добавки в вольфрамовые электроды?

3.Объясните запись ЭВЛ-2-150 ГОСТ 23949-80

4. Какую роль выполняют неплавящиеся электроды при сварке?

5. Почему для сварки активных металлов применяют инертные газы?

6.  Дополните выражение  – При сварке в СО2  для нейтрализации углекислого газа в сварочную проволоку вводят  ……

7.  В чем отличие порошковой  и  самозащитной проволоки?

Эталоны ответов.

Вариант 1.

- Заполните таблицу:

| Название газа | Рабочее давление в баллоне, МПа | Окраска баллона | Состояние газа в баллоне | Активность газа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Двуокись углерода сварочная | 7,5 (6,0) | Черный | жидкий | Активный |
| аргон | 15,0 | серый | газообразный | инертный |

- Порошковая самозащитная - газошлакообразующая.

- Имеет высокую температуру плавления - тугоплавкий, медленно испаряется, имеет высокую электропроводность.

- Угольные, графитовые, вольфрамовые.

- Электрод вольфрамовый с добавкой иттрия от 2,5 до 3,5%.

- Для меди и сплавов.

- СО2 тяжелее воздуха, вытесняет воздух вызывает удушье.

Вариант 2.

- Заполните таблицу:

| Марка электрода | Химический состав | Цвет маркировки |
| --- | --- | --- |
| ЭВЧ | Электрод вольфрамовый чистый | Не маркируется |
| ЭВЛ | с добавкой лантана | черный |
| ЭВИ | С иттрием | Синий, фиолетовый, зеленый |
| ЭВТ | торированные | красный |

- увеличивает стабильность горения дуги, увеличена теплостойкость

- ЭВЛ-2-150 ГОСТ 23949-80 электрод вольфрамовый лантонированный диаметром 2мм длиной 150мм.

4. зажигают сварочную и обеспечивают дугу, расплавляют свариваемый и присадочный материал.

5. Они не растворяются и не вступают в реакцию с активными металлами.

6.  марганец и кремний

7.  Порошковая проволока требует дополнительной газовой защиты, а самозащитная не требует