информационный лист

Политетрафторэтилен

(фторопласт-4, фторлон-4, тефлон, сорефлон, хостафлон,флюон) Синтетический полимер Общая формула (-СР 2 — СР2 -)п Относительная молекулярная масса 20тыс-Н0млн. Свойства. Твёрдое вещество молочно-белого цвета, термопласт. Плотность 2,15 г 2,24 г/см , температура плавления 327 °С, температура разложения - более 415°С, предел прочности при растяжение 13,7 29,4 МПа, относительное удлинение 250 500%, температура эксплуатации - от -269 до 260(без нагрузки). Не растворяется и не набухает в органических растворителях. Эластичен и хладотекуч, не поглощает воду, Устойчив к воздействию атмосферы, химически стоек, абсолютно устойчив к действию кислот, окислителей и щелочей, не горит. Обладает высокими диэлектричекими свойствами. Применение. Для изготовления

электроизоляционных трубок и плёнок, тонкостенных труб и шлангов,, антифрикционных деталей, оболочек кабелей, протезов органов человека, для пропитки и покрытия металлов, как накопитель для пластмасс и каучуков, загуститель консистентных замазок для агрессивных сред.

информационный лист

Полипропилен

(хоастален, данлай,моплен, новолен, олеформ, пропатен, профакс) Синтетический полимер Общая формула (-СН2- СН-)П

Относительная молекулярная масса 300т700тыс. Свойства. Бесцветное полупрозрачное вещество, термопласт. Плотность 0,905т0,920г/см , температура плавления 160-176 °С, предел прочности при растяжении 24-40 МПа, максимальная температура эксплуатации 120Н40 °С. Устойчив в воде (даже в кипящей) и агрессивных неорганических растворителях (кроме сильных окислителей), выше 80 °С набухает органических растворителях и разрушается. Имеет высокую стойкость к многократным изгибам и истиранию, высокую степень кристаллизации, хорошие диэлектрические свойства, низкую газо- и парапроницаемость. В тонком слое не поглощает УФ лучи. Применение. Для изготовления не тонущих канатов, сетей, фильтрованных и обивочных материалов, брезентов, волокон, ковров, плёнок, трубок, бытовых изделий( флаконы, канистры, крышки), покрытий для теплиц, ёмкостей, изоляционных материалов.