Опорная таблица для распознавания волокнистого состава ткани

| Показатели Волокно | Внешний вид | На ощупь | Смятие | Обрыв нити | Раскручи вание нити | Горение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Характер горения | Пламя | Запах | Продукт горения |
| Хлопок | Суровая – слегка кремового цвета, матовая | Мягкая, теплая | Сминается, образуя замины | Пушистая кисточка из коротких одинаковых по толщине волокон | Короткие матовые одинаковые по длине и толщине волокна | Быстро, в пламени и вне пламени | Желтое | Жженой бумаги | Серый пепел |
| Лен | Суровая – сероватый оттенок, блестящая | Прохладная, жесткая | Сминается, образуя крупные рельефные замины | Удлиненная кисточка из различных по длине и толщине волокон | Длинные блестящие различные по толщине волокна | Быстро, в пламени и вне пламени | Желтое | Жженой бумаги | Серый пепел |
| Шелк | Имеет глубокий блеск | Мягкая, шелковистая | Мало сминается | Нить не распадается на отдельные волокна | Одинаковые по длине с мягким блеском волокна | Горит только в пламени, волокна спекаются | _______ | Жженого пера | Черный спекшийся шарик, легко растирается пальцами |
| Шерсть | Имеют мягкий блеск | Имеют характерную шерстистость | Мелкие складки исчезающие при разглаживании | Легко рвется | Волокна разной длины и толщины | Горит только в пламени, волокна спекаются | _______ | Жженого пера | Черный спекшийся шарик, легко растирается пальцами |
| Вискоза | С резким блеском или без него | Гладкая | Сильно сминаются | Кисточка с распадающимися отдельными волокнами | Одинаковые по толщине и длине блестящие или без блеска, гладкие волокна | Быстро, в пламени и вне пламени | Желтое | Жженой бумаги | Сероватый пепел |
| Ацетатное | С резким блеском или без него | Гладкая | Сильно сминаются | Кисточка с распадающимися отдельными волокнами | Одинаковые блестящие или без блеска, гладкие волокна | Горит только в пламени, волокна спекаются | Желтое | Запах уксуса | Оплавленный бурый шарик |
| Капрон | С резким блеском или без него | Гладкая | Малая сминаются | Кисточка с распадающимися отдельными волокнами | Одинаковые блестящие или без блеска, гладкие волокна | Загорается с трудом, горит только в пламени, волокна спекаются | Голубое | Запах сургуча | Оплавленный бурый шарик |
| Лавсан | С резким блеском или без него | Гладкая | Малая сминаются | Кисточка с распадающимися отдельными волокнами | Одинаковые блестящие или без блеска, гладкие волокна | Горит только в пламени, волокна спекаются | Желтое коптящее | Запах сургуча | Черный нерастирающийся шарик |
| Нитрон | С резким блеском или без него | Гладкая | Сминается образуя крупные складки исчезающие при разглаживании | Кисточка с распадающимися отдельными волокнами | Одинаковые блестящие или без блеска, гладкие волокна | Горит только в пламени, волокна спекаются | Желтое коптящее со вспыш-ками | Запах сургуча | Твердый шарик |