Приложение №2(1)

Практическая работа из области химии.

«Исследование свойств

натуральных и синтетических волокон».

Цель работы: На основании химических  свойств волокон определить состав выданных образцов ткани.

Оборудование: образцы тканей, 10% гидроксида натрия, 20% раствора серной кислоты, щипцы тигельные, огнеупорная подставка, спички.

Ход работы.

1.     Повторение правил по технике безопасности при работе с открытым огнем, с кислотами и щелочами.

2.     Исследование выданных образцов ткани.

1) Исследование на продукты сгорания.

2) Исследование на действие растворов кислоты.

а) поместить образец в раствор серной кислоты(1:5)

б) поместить образец в раствор азотной кислоты(1:3)

3) Исследование на действие раствора щелочи.

а) поместить образец в раствор гидроксида натрия (10%)

3.     Заполнить таблицу.

4.     Выводы по работе.

Приложение 2(2)

Выводы по работе.

Мы исследовали выданные нам образцы ткани на:

-   продукты сгорания,

-   действие кислот и щелочей.

Первый образец сгорает быстро с запахом жженой бумаги, образец устойчив к действию кислот и щелочей.

Данный образец содержит хлопчатобумажное волокно.

Второй образец горит медленно, с запахом жженых перьев.

В результате реакции горения образуется хрупкий шарик. Образец устойчив к действию кислот, но теряет прочность в растворе щелочи.

Данный образец содержит шерстяное волокно.

Третий образец горит медленно, коптящим пламенем, образуя в результате твердый блестящий шарик.

Образец устойчив к действию кислот и щелочей.

Данный образец содержит синтетическое лавсановое волокно.

Четвертый образец сгорает быстро с запахом жженой бумаги. Образец устойчив к действию кислот и щелочей.

Данный образец содержит хлопчатобумажное волокно.

На основании данных исследований мы делаем вывод, что наиболее подходящей тканью для изготовления школьной формы является ткань, содержащая хлопчатобумажное волокно.

Приложение 2(3)

ОБРАЗЕЦ №1             ОБРАЗЕЦ №2

ОБРАЗЕЦ №3              ОБРАЗЕЦ №4

ОБРАЗЕЦ №1             ОБРАЗЕЦ №2

ОБРАЗЕЦ №3              ОБРАЗЕЦ №4

NaOH             NaOH

10%                        10%

H2SO4                            H2SO4

20%                            20%

HNO3                          HNO3

1:3                                1:3

Приложение 2(4)

ОБРАЗЕЦ №1             ОБРАЗЕЦ №2

ОБРАЗЕЦ №3              ОБРАЗЕЦ №4

ОБРАЗЕЦ №1             ОБРАЗЕЦ №2

ОБРАЗЕЦ №3              ОБРАЗЕЦ №4

NaOH             NaOH

10%                        10%

H2SO4                            H2SO4

20%                            20%

HNO3                          HNO3

1:3                                1:3

Результаты опытов        Приложение 2(5)

| № п/п | Название волокна | Характер горения | Характер остатка | Действ продуктов на индикатор разложения | H2SO4 | HNO3 | NaOH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хлопчато бумажное | Горит быстро с запахом жженой бумаги | Серая зола (пепел) | Окрашивает лакмус в розовый цвет | Устойчиво | Устойчиво | Устойчиво |
| 2 | Шерстяное | Горит медленно вспучивается с запахом жженых перьев | Черный хрупкий шарик, растирающийся в порошок | Окрашивает лакмус в синий цвет | Устойчиво | Устойчиво | Растворяется Теряет прочность |
| 3 | Лавсановое | Воспламеняется, с трудом плавится, затем горит коптящим пламенем образуя коричневые пары | Твердый темный блестящий шарик | Окрашивает лакмус в синий цвет | Устойчиво | Устойчиво | Устойчиво |
| 4 | Хлопчато бумажное | Горит быстро с запахом жженой бумаги | Серая зола (пепел) | Окрашивает лакмус в розовый цвет | Устойчиво | Устойчиво | Устойчиво |