Приложение 3

Практическая работа из области физики

«Определение физических свойств тканей»

Цель: Определить физические свойства тканей:  сминаемость, электризуемость, гигроскопичность, прочность.

Ход работы:

1) Взять образцы тканей и сильно помять несколько раз. Описать: сминаются ли образцы тканей или восстанавливают своё первоначальное положение.

2)Взять пинцетом образцы тканей и опустить их в сосуд с водой на 2-3 минуты .Пронаблюдать намокание ткани и описать гигроскопические свойства.

3)Натереть образец ткани стеклянной палочкой и поднести его к шару электроскопа. Наблюдать явления. По отклонению стрелки электроскопа : определить электризуемость.

| образец | Шерстяная ткань | Джинсовая ткань | Лавсан + шерсть | Хлопчатобумажная ткань |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сминаемость | Слабая | Слабая | Слабая | Сильная |
| Гигроскопичность | Влагу впитывает очень медленно,при этом долго высыхает | Долго впитывает влагу, тяжелеет и при этом долго высыхает. | Влагу впитывает очень медленно , при этом тяжелеет и долго высыхает. | Быстро впитывает влагу и быстро высыхает. |
| Электризуемость | Сильная | Слабая | Сильная | Не электризуется |
| Прочность нитей | Прочные,выдерживает нагрузку от 30 до 70Н. Во влажном состоянии прочность уменьшается. | Прочные , выдерживают нагрузку 45-50Н Во влажном состоянии прочность увеличивается | Прочные , выдерживает нагрузку от 30 до 70Н. Во влажном состоянии прочность уменьшается. | Прочные , выдерживают нагрузку 45-50Н Во влажном состоянии прочность увеличивается. |

Вывод: хлопчатобумажная ткань больше всего подходит для изготовления школьной формы , соответствует данным швейного производства.   Она «дышит», не электризуется, имеет прочные нити, быстро впитывает влагу и быстро высыхает.

Остальные образцы тканей также имеют сходные качества, но джинсовая ткань со временем истирается и имеет неэстетичный внешний вид, при намокании долго сохнет, в ней жарко, одежда из неё имеет плохую вентиляцию….

Шерстяная ткань сильно электролизуется,долго сохнет,плохо впитывает влагу.

Лавсан + шерсть сильно электризуются.

Приложение 3

Практическая работа из области физики

«Определение физических свойств тканей»

Цель: Определить физические свойства тканей:  сминаемость, электризуемость, гигроскопичность, прочность.

Ход работы:

1) Взять образцы тканей и сильно помять несколько раз. Описать: сминаются ли образцы тканей или восстанавливают своё первоначальное положение.

2)Взять пинцетом образцы тканей и опустить их в сосуд с водой на 2-3 минуты .Пронаблюдать намокание ткани и описать гигроскопические свойства.

3)Натереть образец ткани стеклянной палочкой и поднести его к шару электроскопа. Наблюдать явления. По отклонению стрелки электроскопа : определить электризуемость.

| образец | Шерстяная ткань | Джинсовая ткань | Лавсан + шерсть | Хлопчатобумажная ткань |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сминаемость |  |  |  |  |
| Гигроскопичность |  |  | . |  |
| Электризуемость |  |  |  |  |
| Прочность нитей |  |  |  |  |

Вывод: