Приложение 5

Минеральный состав портландцементного клинкера

| Минерал | Формула | Количество, % |
| --- | --- | --- |
| Трехкальциевый силикат (алит) | 3CaO x SiO2(C2S) | 42…65 |
| Двухкальциевый силикат (белит) | 2CaO x SiO2(C2S) | 12…35 |
| Трехкальциевый алюминат | 3CaO x Al2 O3(C2 Al) | 4…14 |
| Четырехкальциевый алюмоферит | 4CaO x Al2 O3 х Fe2 O3(C4Al) |  |