Политова Светлана Викторовна

Идентификатор автора: № 226-331-974

Приложение 4.

| Вид ткани | Характер горения |
| --- | --- |
| Хлопок, лен, вискозное волокно | Нитка горит быстро ровно, ярким пламенем, пахнет сожженной бумагой, оставляет легко рассыпающуюся золу светло-серого цвета. |
| Шерсть | Нитка не горит, а только тлеет, появляется запах жженого волоса, на конце нити образуется черный спекшийся хрупкий шарик. |
| Натуральный шелк | Нитка не горит, а только тлеет, появляется запах жженого волоса, на конце нити образуется черный спекшийся хрупкий шарик. |
| Ацетатный, триацетатный шелк | Нитка горит быстро и сворачивается в маленькие бурые шарики, пахнущие уксусом; при вынесении из пламени затухает. |
| Полиамидное волокно | Не горит, но плавится (без запаха), образуя мягкий шарик на конце. |
| Полиэфирное волокно | Плавится без запаха с образованием твердого шарика на конце. |
| Полиакрилонитрильное волокно | Сначала плавится и делается коричневого цвета, а затем горит коптящим пламенем с образованием твердого шарика на конце. |