Главатских  № 247-464-708

Приложение 7

Дефекты штукатурки

Нарушение технических правил и норм при производстве штукатурных работ и приготовлении растворов приводит к появлению в штукатурке различного рода дефектов: дутиков, трещин, отлупов.

| Дефекты | Причины | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| Дутик | Раствор был приготовлен на невыдержанной извести | Чтобы не было дутиков процедить через сито с отверстиями 0,6 мм свежезагашенное или маловыдержанное известковое тесто |
| Трещины: а) крупные б)мелкие | 1. Жирные растворы 2. Плохо перемешанные растворы 3. Применение отмоло-женных известково-гип- совых растворов 4. Быстрое высыхание штукатурки 5. Нанесение за 1 прием толсто слоя медленно- схватывающегося раствора 6. Нанесение тонкого слоя на несхватившийся предшествующий слой раствора | Необходимо строго дозировать вяжущие и заполнители при приготовлении раствора и тщательно его перемещать |
| Отлупы и вспучивания | 1. При постоянном увлажнении оштукату-ренных поверхностей 2. При оштукатуривании сырых поверхностей | Сырые места необходимо просушить и только после этого оштукатуривать |
| Отслаивание | 1. Раствор нанесен на сухую поверхность 2. На пересохшие слои ранее нанесенного раствора 3. Последующие слои были нанесены на более слабые предыдущие | Чтобы избежать отслаива-ния следует нанести обрызг цементным, затем сложным, т.е. известково-цементным раствором и после этого оштукатуривать известковым раствором |
| Высолы | 1. Оштукатуривание по непросушенным поверхностям 2. Оштукатуривание поверхностей велось в зимнее время растворами с хим. добавками | Перед оштукатуриванием поверхность просушивать |