Главатских  № 247-464-708

Приложение 8

Технические требования к выполнению штукатурки

| Показатели | Допускаемые отклонения штукатурки |
| --- | --- |
|  | Простой | Улучшенной | Высококачественной |
| Неровности, мм: поверхностей (по шаблону 2м) Отклонения: поверхностей от вертикали, мм От горизонтали, мм Лузг, усенков, откосов и др. от вертикали, горизонтали, мм радиуса криволинейных поверхностей (лекало), мм Ширины оштукатуренного откоса от проектной, мм Тяг от прямой линии, мм | Не более трех неровностей глубиной или высотой до 5 15 на всю высоту помещения 15 на всю длину помещения 10 на весь элемент 10 не проверяется 6 | Не более двух неровностей глубиной или высотой до 3 2 на 1м высоты, но не более 10 на всю высоту помещения 2 на 1м высоты, но не более 10 на всю длину помещения или его часть, ограниченную проганами, балками 2 на 1м высоты или длины, но не более 5 на весь элемент 7 3 3 | Не более двух неровностей глубиной или высотой до 2 1 на 1м высоты, но не более 5 на всю высоту помещения 1 на 1м длины, но не более 7 на всю длину или его часть, ограниченную проганами, балками 1 на 1м высоты или длины, но не более 3 на весь элемент 5 2 2 |